20160204   Korunky skeletové.Polokorunky. Inlay korunková a kořenová

Korunky skeletové

Redukce zevního kovového pláště korunky, v extrémním případě se jedná vlastně o kovové kapničky. Zaniká ale retence pryskyřičné fasety pomocí retenční skříňky, zbývá jen Uhrenlocker typ retence u gingivální hrany a retence pomocí retenčních perel kovu

Mathé- plášť korunky vystupuje v mezizubních prostorech- dobře vyleštěný kov v mezizubních má pro hygienu zásadní význam, naopak pryskyřice,ať už jakákoli je prakticky permanentně plakem pokrytá, Mathé- oklusní plocha- dorazy v nákusné oblasti skryté do mezihrbolkových rýh.

Frontální zuby- palatinální jazykovitý výběžek kovu aretuje zub v artikulaci a dosahuje do bodu kontaktu s antagonistou.

Redtenbacher rozšířil dorazy aretující výšku skusu v molárových a premolárových skeletových korunkách tak, že zevně vypadají jako zuby s více či méně rozsáhlou MOD inlayí, tam vystupuje kov kapny na povrch a zajišťuje zachování výšky skusu.

Prof Vacek popsal také jeden z typů skeletové tzv. atraumatické korunky.

Ten popisoval výrobu skeletu korunky z chromkobaltu , Zatmetovací –formovací hmota

Silikan, Silisan- to je 30% křemičitý sol tedy tekutina.

10 let jsem před nástupem kovokeramiky používal kombinaci slitiny AURIX-L tedy 16 karátovou zlatou slitinu a pryskyřičnou hmotu C+B typu Chromasit k přímé modelaci od firmy Ivoclar  a pokud se takové práce dobře zakomponují do artikulace a rozumně se volí rozsah fasetce- vydrží i v esteticky náročnějších oblastech i 15  až 20 let.

Poloplášťové korunky- polokorunky

Zastaralé a naprosto výjimečně používané, protože předpokladem pro jejich použití je intaktní zub, ten nyní brousíme jen výjimečně.Používány v době, kdy nebyl estetický materiál pro věrnou a trvanlivou fasetaci bukální stěny frontálních zubů.

Nutný kovový lem, uzavírající incizálně bukální plošku, nyní esteticky neúnosný.

Nutná dodatečná retenční zařízení- parapulpální čípky- polokorunky čípkové ( Rankova polokorunka)nebo lišty podél dlouhé osy zubu- polokorunky lištové(Carmichaelova polokorunka).Zásadním problémem bylo dosažení paralelity drážek a jejich mírného sbíhání  na bočních stranách preparovaných zubů.

Inlay

Litá kovová výplň upevněná v zubní korunce či zubním kořeni.Dělíme je na inlaye korunkové a inlaye kořenové.

Inlay korunková

Nejčastěji aproximální plochy distálních zubů,pokud kryje celou kousací plochu, jedná se o onlay.Výjimečně může být pilířovou konstrukcí pro malé můstky.Buď je přímo pevně spojená s mezičleny a nebo častěji je v inlayi nebo onlayi skříňková kavita pro opření výběžku , který vystupuje ze skupiny mezičlenů.

Zlatopaladiové slitiny, okluzní plochy- měkčí 22 karátová slitina s možností nafinýrování okraje na sklovinu.

Extrémně náročná preparace pro ošetřujícího- zhotovují se velmi zřídka. Nyní nahrazeno CEREC technologií a scanovaným otiskem.

Teorie- paralelní stěny, reálná praxe- sbíhavé stěny.

Modrý tvrdý ilayový vosk v tyčinkách.

Inlay může být zhotovena přímo v ordinaci a předána do laboratoře pouze k odlití.Modelace buď z inlayového vosku nebo z modelačních přiskyřic pro ordinační použití.

Inlay kořenová

V současné době pouze k dostavbě pilíře ve tvaru budoucí preparace na korunku.Taková kořenová inlay se nazývá kořenová nástavba nebo čepová nástavba kořene. Zhotovujeme na všechny zuby.

Ochrana kořene před rozlomením- litá Richmondova baze.Objímka kořene.

Je-li hloubka zakotvení nástavby v kořeni menší než v poměru 2-korunková část ku 3 kořenová část, měla by proti rozlomení kořene být použitá litá objímková Richmondova baze.

Ústí kanálku má být jednou třetinou plochy kořene.

Dle dodaného otisku již nezhotovujeme najednou nástavbu a korunku.Není to přesné, dostavbu často nelze dosadit úplně přesně na místo, kde byla laborantem modelována.

Cement po nacementování je třeba nechat potvrdnout nejméně 24 hodin a pak teprve brousit na korunku.
Drátěné jádro,litina tvořící tenkostěnnou trubici kolem drátěného jádra a litina doplňující tvar do tvaru obroušeného pilíře.

Zlatoplatinový drát a litina zlatoplatina nebo zlatopaladium.Nutné vytvrzení odlitku.

Jako drát doporučován učebnicí chromnikl, ten pro přítomnost niklu není zdravotně bezpečný.

Velké a masivní čepy- bez drátěného jádra , zlatoplatina,zlatopaladium.

Chromnikl se nahrazuje drátem z nerezavějící POLDI oceli a nástavbu zhotovujeme ze stříbrné slitiny KOLDAN.

Zatmelování na jádro,Gloria, Expadenta.

Vytvrzení zlatopaladia Sufix  homogenizace 800 st 15-30 min, vytvrzení 400 st.C. 10 minut a potom pomalé zchlazení.Koldan nelze vytvrdit.