20160303   Mezičleny fixních můstků II.

Základními materiály mezičlenů jsou kovové slitiny, presovaná keramika,zirkonium

Wiron 99- chromnikl-velmi tvrdý na kousacích plochách

Chromkobalt- tvrdý a houževnatý- spíše na skelety

Materiál musí zajistit, aby se mezičlenový blok při funkci i parafunkci- skřípání zubů- nikdy neprohnul

Dotyková plocha se sliznicí by nikdy neměla být tvořena jakoukoli pryskyřicí, ale jen vysoce leštěným kovem nebo glazovanou keramikou

Mezičleny dotykové a proplachovací

Mezičleny dotykové- trvalý dotyk s alveolární sliznicí

-dotykový fazetový

-dotykový skeletový

Začátky- keramické fazety vyráběné továrně pevně spojené do slitiny tvořící tělo mezičlenů- krampony

Fazety z C+B pryskyřic- kovový nosník tvaru položeného U, kde horní plocha je plochou kousací a slizniční plocha je vyleštěna pro trvalý kontakt se sliznicí

Do tohoto U profilu jsou vetknuty retenční prvky pro fazetovací plast- tyčinky( vosková vlákna),kličky, výběžky, makroperly.

Výborné jsou dotykové mezičleny keramické, glazované do vysokého lesku a povrchová struktura je podobná okennímu sklu- téměř bez retence povlaku

Dotykové mezičleny skeletové

Jsou obrazem doby mezi lety 1970 a 1980, kdy nebyla v ČR běžně dostupná keramika, ale estetické nároky rychle stoupaly. Mezičleny kombinují vertikálně umístěný nosník, kde směrem ke sliznici jsou vysoce leštěné kovové slizniční dotykové plochy a směrem ke kousací ploše jsou to okluzní dosedy a zarážky, podobně jako u skeletových korunek, které jsou skryty před přímým pohledem v nitru povrchu kousacích ploch- v mezihrbolkových jamkách. Vertikální nosník je perforován širokými prostupy, které tvoří spolu s retenčními perlami retenci pro C+B pryskyřici.

Mezičleny proplachovací

Dolní čelist,postranní úsek, náhrada druhého premoláru a prvého stálého moláru.

Tělo mezičlenů je jen zesílená kousací plocha. Síla materiálu minimálně 2 mm, výška rozepjatého oblouku minimálně 3 mm nad sliznicí alveolu.

Tento typ mezičlenu je zbytečně zatracován, protože ho používali dentisté a zubní technici prvorepublikového a těsně poválečného období, tyto můstky měly i bez tehdy dostupných pomůcek mezizubní hygieny velmi dobrou trvanlivost. Sice se pod mezičleny při každém jídle něco dostalo, ale bylo to velmi snadno vyčistitelné.

Spojovací části fixních můstků

Spoje

- funkce nosníková- převádějí síly mezi pilířovými konstrukcemi a centrálním nosníkem mezičlenové části můstku

- vytváření mezizubní kontakty,nahrazují je, prostor pro mezizubní hygienu

- chrání mezizubní papilu, nesmí se dotýkat volné ani připojené gingivy

Spoj- rigidní a zásuvný

Rigidní- vznikal dříve sletováním dílů můstku, nyní vzniká jednorázovým odlitím či vyfrézováním celého můstku

Zásuvný- inlay do inlaye

U krakorcového uspořádání při náhradě –malý horní řezák, první horní premolár, plně preparován je jen distální pilíř, v mediálním je vcementována inlay a do ní se opírá mediální výběžek těla- dnes pendens

Disparalelita pilířů v dolním molárovém úseku

Zhotovení fixního můstku

Nepřímý postup

Paralelita preparovaných ploch pilířů