20151121              Plastová plášťová korunka“ žaketová“

Bezschůdkově jen provizorní plastové práce

Trvalejší práce jen na schůdek- pravoúhlý schůdek se zaobleným přechodem na straně vystupujícího pilířového zubu, směrem do sulku pravoúhlý.

Nejproblematičtějším úsekem jsou palatinální a lingvální plochy. Způsob broušení s dorazem- speciální frezy

Síla materiálu minimálně 1- 1,2 mm

V dolní řezákové oblasti nepreparujeme v aproximálních oblastech schůdek- zůstal by snadno odlomitelný zbytek pilíře.

Laboratorní postup

Dle typu materiálu

Teplem polymerující pryskyřice- z voskového modelu

Pozor na barvy vosků,Voskový model korunky- přidat materiál na incizí hrany a aproximální kontakty

Korunková dvoudílná kyveta, kyvetování s odhalenou labiální plochou, mosazný vrut do pilíře

Izolace alginátovým lakem Izodent

Lisování přes navlhčenou celofánovou folii- barvy krčku, těla a incizní hrany.

Pryskyřičné těsto do chladných kyvetových dílů, velmi zvolna nahřívat, pak vařit var ve vodě  30 minut.

Podložení kyvety tak, aby se nedotýkala stěn varné nádoby.

Zbytky sádry- kyselina citronová

Leštění pemzou a plavenou křídou, chlazení při leštění.

Zinkoxifosfátový cement- na zkoušku rozmíchaný s vodou a odstíny bílý, hnědý a žlutý

Pak napevno s roztokem kyseliny ortofosforečné.- Adhesor Fine  Spofa Dental CZ

Využití pryskyřičných fazet z továrně vyráběných zubů pro větší estetiku.-jako možnost.

Pryskyřice k volné modelaci   K+B neboli C+B materiály  crowns and bridges

Superpont C+B Spofa Dental

Keramická přímo modelovaná korunka bez kovového podkladu

Platinová folie 0,02 mm  zkusmo alobal, ten rozprostřít a podle toho odstřihnout platinovou folii   klempířský falc

Impregnace modelu a antagonistů lakem k zabránění odsávání modelační tekutiny z porcelánové hmoty

Materiál pro tehdejší typ výroby- VITADUR S Vita Bad Sackingen Německo

Tvrdost a kontrakce porcelánových hmot

Nesmí se ponechávat tzv. na zákus, musí být lepeny a cementovány vždy před zatížením skusem.

Barvy Vitachrom Delta Glaze

Leštění či glazování

Obecně u keramických fasetových hmot by zkouška v ordinaci měla proběhnout bez glazury a glazura by měla být zhotovena až po precizní úpravě artikulace