20151209           Kovokeramická korunka

V současné době nejvíce zhotovovaná práce v našich laboratořích

Slitiny kovů přizpůsobené k napalování keramických hmot

Modul pružnosti  Koeficient tepelné roztažnosti

Hmoty:

Vita Lumin Vakuum klasický vzorník

Wash Opaqer

Opaquer- Pasta

Opaque Dentine

Dentine

Enamel

Translucent

Cervical

Margin

Intensive

Dentine modifier

Window

Corrective

Vitachrom Delta Stains

Vypalovací pec a vakuová pumpa    Vita Vacumat 30,50, 250,300

Preparace- kovová kapna síly 0,3 – 0,5 mm, porcelánová vrstva 0,8 mm

Práce mohou být zhotovovány bezschůdkově a mnohé doposud takto zhotovovány bohužel jsou.

Preferován je zaoblený schůdek založený v celém obvodu, nebo jen v části obvodu- horní postranní řezáky, dolní řezáky

Zhotovení kovové kapny bez viditelné linky kovu

- dno schůdku podpořeno kovem

- dno schůdku není podpořeno kovem- hmoty MARGIN

Snadno odlomitelné úzce vybíhající kovokeramické jazyky u cervikálního uzávěru nyní největší chybou.Často nepodloženy kovem při maskování esteticky nevhodné supragingivální preparace.

Pro problematiku zbytků cementu po fixaci korunky nemá být hloubka zanoření preparační hranice hlubší než 1 až 1,5 mm.

Defekty pilíře je nutné doplnit masou kovové podkladové konstrukce , síla fasetovací keramiky by měla být na celém povrchu pilíře shodná.Podkladová konstrukce by tedy měla být zmenšeninou budoucího tvaru protetické práce s napálenou keramikou.

Síla kovu nesmí být tenčí než:

Solo korunka     drahokov       ne pod 0,3 mm

Obecný kov              0,2 mm

Pilířová konstrukce můstku   drahokov  0,4-0,5 mm

Obecný kov  0,35 mm

Rozsah keramické fazety

Plná fazetace- tečka po zbytku odplynovacího kanálku, používaného i jako držátko pro pean

Z orální strany masivní zesílení v pruhu vysokém 2-4 mm

U plné fazetace nutné označení orální strany korunky nejméně Vitachrom Delta Stains

Hranice mezi keramikou a kovem vždy oblá, bez hran a musí být vedena mimo zonu tvrdého kontaktu s antagonisty.

Konstrukce musí být zaobleny, bez hran a ostrých přechodů- např. řezací hrany atd Ty jsou lomnými liniemi keramické vrstvy

Pro stabilitu můstkových prací při problémech s místem- přiznaná orální výztužná linie kovu- u pilířů v cervikální orální oblasti- pro dostatek místa v interdentálních prostorech

Spoje u můstků ve výši bodů kontaktu původních zubů

Precizní zpracování povrchu konstrukce bez vrypů, oxidů, trhlin a bublin- kontrakčních dutin odlitku- probroušené defekty,

Absolutně nepřípustná je perforace konstrukce

Korundové brousky, tvrdokovové frezy, diamantové nástroje

Pískování povrchu

Drahokovy  čistý aluminiumoxid 110-125 mikrometrů  tlak 2 bary

Obecné slitiny 110-250 mikrometrů

Čištění párovačkou horkou parou destilované vody

Osušení bez použití tlakového vzduchu

Perforace konstrukce Metall Corrector-platinová folie přilepená na konstrukci vteřinovým lepidlem či vysoce odolnou formovací hmotou.

Washbrand  Washopaquer  Nutná část vzniku kovokeramické vazby mechanickochemická vazba

Opaker- pastovitý,lepší než práškový, naopak nástřik opakru v komoře se jeví jako mrhání materiálem.Vypálený opakr vzhledu vaječné skořápky,nesmí se lesknout

Úprava sádrových povrchů pracovního modelu a modelu antagonistů proti odsávání modelačních tekutin- lak na nehty

Opak Dentin-cervikální lem

Dentinové jádro,odsátí přebytečné modelační tekutiny čistým celulosovým ubrouskem z  bělené celulozy

Modelace větších tvarů- každá masa více či méně kontrahuje

Jedna třetina plochy dentinového jádra nutná překrýt sklovinou hmotou enamel

Mamelon efekt

Korunka o cca 1mm ve všech rozměrech větší