20151216                 Kovokeramická korunka   -Dokončení fazetace a odevzdání práce

Mamelon design Buď přímou modelací nebo vyškrábáním v modelovaném dentinovém jádru

Vyjmutí z pracovního modelu- dohlazení aproximálních ploch, namodelování

Modelační tekutiny RS reduced shrinkage- menší smrštění pálením hmot

Držáky pro vypalování ve vakuové vypalovací peci, nesmí být kontakt se stěnou mufle,nesmí se kontaktovat navzájem,volný dilatační pohyb na držácích

Dva modelační přístupy

- podrobná modelace s odsáváním modelačních tekutin

- nebo dobroušení detailů diamantovými nástroji  po napálení

Corrective – není-li dostatek času na korekční dentinové pálení- růžek, stěna atd.

Tato korekční hmota se smíchá v poměru objemově 1:1 s odpovídající dentinovou či sklovinnou  hmotou a vypálí se v glazovacím kroku za shodné teploty, jako glazura

Pokud korekturu používáme po první glazuře, používáme shodnou teplotu, jako Vitachrom Delta Glaze

Individualizace – po nanesení glazovací hmoty Clear nanesení barevných odstínů Vitachrom Delta Glaze- s rozvahou a rozumem, lze z hotové práce znovu odbrousit a povrch obnovit.

Teplota glazování je závislá na hrubosti nástroje, kterým jsme povrch práce brousili před glazurou a na požadovaném stupni lesku.Spékání povrchu..

Vyleštění kovových částí povrchu práce.

MARGIN

Zhotovení bezkovového krčkového uzávěru vestibulárně u kovokeramických korunek

Jedná se o speciální dentinové hmoty s minimální kontrakcí a vyšší pevností.

V kovové konstrukci není okraj schůdku podložen kovem, kov kryje jen dentinové jádro, ale nezasahuje do schůdku

Izolace sádry schůdku kyanakrylátovým vteřinovým lepidlem

Další izolace materiálem VITA MODISOL – forma psacího fixu

Modelování v přebytku a kondenzace vibracemi Le Crohnovým modelačním nožem,vysušení modelační tekutiny papírovým ubrouskem

Sejmutí a pálení v programu Margin, doplníme Margin hmotu pro korekci kontrakce hmoty , izolujeme znovu schůdek Modisolem a pálíme podruhé

Poslední korekční pálení s celou korunkou- modelace margin hmoty s tekutinou 30M je to speciální tekutina pro dlouhé modelace, aby práce před vložením do pece nevyschla příliš a neroztrhala se při snímání z modelu

Glazujeme s glazurou Clear- v každém případě, protože Margin hmoty mají hrubší zrnění, nedochází u nich k samovolnému spékání do vysokého lesku a bez glazovací hmoty by zůstaly hrubé a dráždící dásňové okraje

Kovokeramické můstky

V konstrukci možnost uchopení bez dotyku ploch pro fazetaci nástrojem ,usazení do stojánku v peci – držáček a stojánky vyzkoušet před očištěním konstrukce

Wash brand vždy.Do opakeru při nedostatku místa již přidávat barvy- 10-15 % do incizích hran šedou, do krčků hnědavé a zlatavé odstíny

Ztmavení opakru v interdentálních spojích-optické rozdělení můstku na jednotlivé zuby. Individualizovaná barva opakru i palatinálně, zde často velmi málo prostoru pro fazetaci..Napálená vrstva opakru musí být zrnitá po vypálení, nesmí být lesklá.Bohaté použití opak centimu cervikálně, interdentálně a na okluzních plochách.

Intenzivnější a sytější barvu těla špičáku docilujeme použitím směsi 1:1 dentinové a opakdentinové hmoty.

Modelační tekutiny RS a 30M u rozsáhlejších prací, modelace nesmí nikdy úplně vyschnout.Hrany, růžky- transparentní hmota Window.

Individualizační efekty- v mase centimu a skloviny- hmoty Intensiv- trhliny, pruhy

Incizální hrany- hmoty Translucent.

Rozseparování jednotlivých členů můstku po modelaci ostrým žiletkovým nerezovým nástrojem-práce se objemově roztrhá při vypalování v těchto vytvořených místech trhu.

Brenntrager- Firing support  stojánky na pálení.

Již dříve namíchané hmoty, které zůstaly na mističkách sklíčka , které během pálení částečně vyschly, rozmíchávat už jen destilovanou vodou.

Cervikální masa pro korekční pálení krčku- vnáší dojem hloubky probarvení hmoty.

I před korekčním pálením separovat zuby a nanesenou hmotu žiletkovým nástrojem.

Vitachrom Delta Stains

Glazura č. 740 Clear  transparentní pro hedvábný lesk

Tenká vrstva glazury.Nanést vrstvičku a potom suchým štětcem setřít.

Glazurové barvy-zlatavý krček

-optická separace jednotlivých zubů v můstku